TB.271.17.2018.ZP
 Remont nawierzchni dróg  powiatowych i gminnych na ternie miasta i gminy Reszel


Załącznik nr 11 do SIWZ
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Remont nawierzchni dróg masą bitumiczną, grysami i emulsją asfaltową
 l. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, wykonywanych masą bitumiczną, emulsją asfaltową i grysami dróg powiatowych gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta i gminy Reszel. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych wykonywanego masą bitumiczną, emulsją asfaltową i grysami dolomitowymi frakcji 2 - 4, 4 - 6,3 mm i obejmują: naprawę ubytków. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni" mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej (max. do 6 cm).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót obejmujących remont cząstkowy grysami i lepiszczem (emulsją asfaltową) oraz za zgodność z umową i SST. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Kruszywo 
Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy dolomitowe o frakcji 2 - 4 i 4 - 6,3 mm, odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112/luty 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”. 
Lepiszcze 
Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy Kl-70 odpowiadające wymaganiom podanym w tablicy 1 w „Warunkach technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999”. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Tablica 1. Właściwości drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych 

Oznaczenia Klasa emulsji 

Badanie właściwości Szybko rozpadowe 

K1- 70 

Zawartość lepiszcza, % 68-72 

Lepkość wg Englera, 0E - 

Lepkość BTA Æ 4 mm, s > 9 

Jednorodność, % # 0,63 mm < 0,10 

Jednorodność, % # 0,16 mm < 0,25 

Sedymentacja, % < 5,0 

Przyczepność do kruszywa, % > 85 

Indeks rozpadu, g/100g* < 90 

Masa bitumiczna

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych.

Powierzchnie uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) powinny być naprawiane mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco typu beton asfaltowy z recyklera.

3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- remonter ciśnieniowy - wprowadzający pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z emulsją asfaltową bezpośrednio do uszkodzenia; remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, 

- sprzęt podręczny do oczyszczenia miejsca remontowanego z luźnych ziaren uszkodzonej   nawierzchni np. ulicówki, łopaty. 

- recyklera
Zamawiający dopuszcza wykonywanie remontów przy użyciu rozsypywarki kruszywa i skrapiarki.  

4. TRANSPORT 
- Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

- Emulsję należy przewozić cysternami lub autocysternami. Wyjątkowo, lecz za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się transport emulsji w beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów transport użyty do wykonania remontu musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca na czas trwania robót ma obowiązek oznakowania miejsca robót zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Koszty związane z oznakowaniem wykonawca uwzględni w cenie oferty. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku) do naprawy należy wykonać bardzo starannie 

przez: 

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 

- usunięcie wody, 

- doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno – suchego, 

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu. 

Do naprawy powierzchni uszkodzonych należy zastosować recyklera oraz remontery natryskujące pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z kationową emulsją asfaltową. Remontery te umożliwiają oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez te same dysze natryskiwana jest warstewka emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tych samych dysz natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszach) emulsją. W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 - 4 mm lub od 4 - 6,3 mm). W końcowej fazie stosuje się natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2 - 4 mm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla użytych materiałów. 

6.2. Badania w czasie robót 

- sprawdzanie stanu przygotowania naprawianych powierzchni uszkodzenia przed wbudowywaniem masy bitumicznej,  grysu i emulsji asfaltowej, 

- wykonane remonty cząstkowe nawierzchni będą oceniane wizualnie. Naprawiona powierzchnia powinna charakteryzować się, jednorodnym wyglądem zewnętrznym i być równomiernie pokryta masą bitumiczną,  ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, 

- nie dopuszcza się zagłębień poniżej rzędnych istniejącej nawierzchni, spadki podłużne i poprzeczne muszą być zgodne z przylegającą nawierzchnią (dopuszcza się owalne wzniesienia łaty na wysokość 0,5 cm). 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie badania użytych materiałów i ocena wykonanych remontów wg z pkt. 6.1 i 6.2 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wywóz odpadów, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 

- wykonanie naprawy zgodnie SST, 

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 

- demontaż oznakowania. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
2) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, Instrukcje, zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.
Strona 1 z 4

